电动截止阀

- J（9）41H/Y-PN16/25/40/64/100C系列

- 电动截止阀、国标截止阀产品设计、制造按国家标准GB12235执行

产品特点与用途：

1.全关时手轮按顺时针方向旋转。

2.可以安装在管道的任何位置上，介质从低进高出。

3.不锈钢截止阀适用于各类腐性介质的管道上，有良好的防腐性的足够的强度。

4.合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

5.阀瓣、阀座密封面用硬质合堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性好、使用寿命长。 
6.阀杆材料为渗氮钢，渗氮后的阀杆表面硬度高、耐磨、抗擦伤，抗腐蚀。 
7.由于温度、压力等原因，阀门口径DN50以下的阀体、阀盖为模锻件、DN65以上的阀体、阀盖为铸钢件。

8.阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用与各种压力、温度及介质工况。 
9.安装阀门时注意介质的流向，严格按阀门流向箭头指示的方向安装。 
10电动截止阀尽量垂直安装，阀杆向上。

一、主要零件材料

| 产品类别 | 零件名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 | 手轮 |
| J41-C型 J941-C型 | 25、WCB | 铬不锈钢 | 2Cr13 25 | H：不锈钢 Y：钴基硬 质合金刚 | 铝青铜 | 柔性 石墨 | 优质碳钢 | 可锻铸铁 |
| J41W-P型 J941W-P型 | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 |  |  | 不锈钢 |  |
| J41W-R型 | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 |  |  | 不锈钢 |  |
| J41Y-I型 J941Y-I型 | 铬钼钢 | 铬钼钢 | 钴基硬质 合金钢 | 钴基硬质合金钢 |  |  | 合金钢 |  |

二、产品尺寸

| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | b | Z-φd | 电装型号 | L1 | H | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凸面 法兰 RF J941H J941Y J941W 16C 16P 16R 16I | 50 | 230 | 160 | 125 | 16 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 645 | 365 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 18 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 690 | 365 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 20 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 |
|  | 100 | 350 | 215 | 180 | 20 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 770 | 365 |
|  | 125 | 400 | 245 | 210 | 22 | 8-φ18 | DZW30 | 590 | 780 | 365 |
|  | 150 | 480 | 280 | 240 | 24 | 8-φ23 | DZW45 | 590 | 875 | 365 |
|  | 200 | 600 | 335 | 295 | 26 | 12-φ23 | DZW60 | 810 | 967 | 470 |
|  | 250 | 650 | 405 | 355 | 30 | 12-φ25 | DZW90 | 810 | 1153 | 470 |
|  | 300 | 750 | 460 | 410 | 30 | 12-φ25 | DZWl20 | 830 | 1292 | 550 |
|  | 350 | 850 | 520 | 125 | 34 | 16-φ25 | DZWl20 | 830 | 1530 | 550 |
|  | 400 | 950 | 580 | 470 | 36 | 16-φ30 | DZWl80 | 870 | 1810 | 320 |
|  | 450 | 1200 | 640 | 525 | 40 | 20-φ30 | DZW250 | 870 | - | 320 |
|  | 500 | 1250 | 705 | 585 | 44 | 20-φ34 | DZW500 | 1170 | - | 570 |
| 2.5MPa | 50 | 230 | 160 | 650 | 20 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 645 | 365 |
| 凸面 法兰 RF J941H J941Y J941W 25C 25P 25R 25I | 65 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-φ18 | DZWl0 | 590 | 690 | 365 |
|  | 80 | 3lO | 195 | 160 | 22 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-φ23 | DZW20 | 590 | 770 | 365 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-φ25 | DZW30 | 590 | 780 | 365 |
|  | 150 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-φ25 | DZW45 | 810 | 875 | 470 |
|  | 200 | 600 | 360 | 310 | 34 | 12-φ25 | DZW60 | 810 | 967 | 470 |
|  | 250 | 650 | 425 | 370 | 36 | 12-φ30 | DZW90 | 830 | 1153 | 550 |
|  | 300 | 750 | 485 | 430 | 40 | 16-φ30 | DZWl20 | 830 | 1292 | 550 |
|  | 350 | 850 | 550 | 490 | 44 | 16-φ34 | DZWl80 | 870 | 1650 | 320 |
|  | 400 | 950 | 610 | 550 | 48 | 16-φ34 | DZW250 | 870 | 1830 | 320 |
|  | 450 | 1200 | 660 | 600 | 50 | 16-φ34 | DZW350 | 1170 | - | 570 |
|  | 500 | 1250 | 730 | 660 | 52 | 16-φ41 | DZW500 | 1170 | - | 670 |

上海菲恩自控阀门有限公司

地址：上海市北京东路378号航天商务七层

电话：021-63516513  021-63516213

传真：021-63516536

网址：www.shfnv.com

邮箱：shfnv2000@vip.163.com